## Slide 1
Лекция №
по модулю «Зубопротезирование сложное»
учебной дисциплины «Стоматология»
Тема:
«Взаимодействие человека и тканей протезного ложа с материалами, применяемыми для изготовления зубных протезов»
Лекцию читает:
Профессор кафедры ортопедической стоматологии,
доктор медицинских наук
Скорикова Людмила Анатольевна

## Slide 2
Вопросы :
Определение материаловедения и технического материаловедения.
Классификация действия материалов на организм.
Механическое действие материалов
Токсическое действие материалов
Термоизолирующее действие материалов
Аллергическая реакция на материалы
Дифференциальная диагностика поражений слизистой оболочки полости рта от базисных материалов и проявлений общих заболеваний полости рта.
Реакции организма на использование металлов в протезировании
Биологическое воздействие организма человека на материал

## Slide 3
Материаловедение – наука о происхождении, физико-химических свойствах и технологии изготовления различных материалов, выпускаемых и применяемых в народном хозяйстве и промышленности.
Материаловедение является прикладной наукой. Из всего разнообразия свойств любого материала основное внимание уделяется тем его свойствам, которые имеют непосредственное отношение к данному производству.
Зуботехническое материаловедение – это раздел, изучающий материалы, применяемые в ортопедической стоматологии и зуботехнической практике.
В курсе зуботехнического материаловедения изучаются в основном те свойства и качества материалов, которые связаны с технологическим процессом изготовления зубных протезов, применением данного материала в условиях полости рта, влиянием на состояние органов полости рта и всего организма человека.

## Slide 4
Основные стоматологические материалы, кроме набора требуемых свойств, обладают побочными качествами, т.к. до сих пор не создано ни одного идеального из них. Поэтому клиническое материаловедение, помимо прочего, изучает взаимодействие материалов и организма человека (больного и врача).
Клинические проявления взаимодействия организма больного и материалов, применяемых при протезировании полости рта, зависит от соматического и психического состояния, возраста, пола, харак­тера и протяженности дефектов зубного ряда, состояния зубов и тка­ней пародонта и др.
Следует учитывать, что основные материалы и протезы (съемные и несъемные) в своих клинических проявлениях взаимодействия с организмом дают, как правило, «суммарный» эффект, который в большинстве случаев представляет большие трудности для диагно­стики и лечения. Этот вопрос рассматривается в их тесной взаимо­связи и взаимообусловленности.

## Slide 5
Материалы, из которых изготавливаются ортопедические конструкции

## Slide 6
Действие материалов на организм
механическое;
токсическое – общее и местное (непосредственное и опосредованное);
термоизолирующее, нарушение тактильной и вкусовой чувствительности;
аллергическое (гиперчувствительность немедленного и замедленного типа)
электро-гальванический синдром;
биологическое воздействие организма человека на материалы.

## Slide 7
Механическое действие материалов зависит от вида материала и в большей степени от площади контакта с тканями и органами полости рта. Так, для пластмасс, используемых в качестве базиса съемного протеза, такими тканями являются слизистая оболочка аль­веолярной части челюсти и твердого нёба, эмаль естественных зу­бов, с которой контактирует базис.
Пластмасса, используемая для коронок, вступает в тесный контакт с раневой поверхностью твердых тканей зуба. Естественно, что в обоих случаях применения пластмасс (для съемных и несъемных зубных протезов) степень выраженности механического действия будет различной и локализованный в основном в области мягких тканей как менее устойчивых к механическому воздействию в силу особенностей своего строения.
Абразивность пластмассового базиса протеза проявляется больше в случае недостаточной фиксации протеза и в отдельных случаях может носить характер острой травмы с нарушением целостности строения слизистой оболочки. Выраженность клинических проявлений также весьма многообразна – от локального покраснения до разлитого с явлениями отечности мягких тканей. Очаги воспаления имеют различную морфологическую характеристику в зависимости от стадии развития – от катарального воспаления до эрозий и гиперпластических разрастаний, т.е. механический фактор раздражения находится в тесной этиологической и патогенетической связи при развитии очаговых стоматитов.

## Slide 8
Механическое действие материалов

## Slide 9
Механическое действие материала изменяется в зависимости от срока действия материала, вариабельности его физико-механических свойств. Так, например, у полимеров в условиях полости рта происхо­дит набухание, т. е. линейно-объемные изменения. Поэтому чем дольше находится в полости рта такой пластмассовый протез, тем больше он проявляет свое механическое действие на сли­зистую оболочку десневого края, вызывая при этом воспаление. Ин­тенсивность и выраженность механического действия полимера на­ходится в прямой связи с соблюдением технологической дисциплины в процессе работы зубного техника с пластмассой.

## Slide 10
Механическое действие материала на ткани и органы полости рта
зависит от физико-механических свойств. Так, прочность материалов на истирание различна — у фарфора и сплавов металлов значительно выше, чем у пластмассы. Поэтому при контакте с твердыми тканями зуба пластмасса, как менее прочный материал, истирается быстрее.
При контакте сплавов металлов (КХС и подобные ему) и фарфора с твердыми тканя­ми зубов-антагонистов, истиранию в большей степени подвержены твердые ткани зуба, чем основной материал, т.о. механическое действие у этих материалов больше, чем у пластмассы.
Степень выраженности клинических проявлений при этом зави­сит от площади контактирующих поверхностей (твердые ткани зуба и тот или иной протетический материал на зубе-антагонисте), вида прикуса, состояния твердых тканей, устойчивости зубов, возраста па­циента и т. д.
Поэтому в одних случаях будет доминировать убыль твердых тканей зуба-антагониста с соответствующей клинической картиной, в других — преобладать явления функциональной пере­грузки пародонта.

## Slide 11
Травматический протезный стоматит возникает при несоответствии базиса, кламмеров протеза границам и поверхности протезного ложа. Клиника может быть самой разнообразной. При легкой степени травмы развивается катаральное воспаление. В случае глубокого несоответствия протеза переходной складке возникают пролежневые язвы с отечными краями и кровоточащим дном. Язвы болезненны и являются одной из причин отказа больных от пользования протезом. Острые декубитальные язвы быстро исчезают после коррекции краев протеза, в противном случае язва становится хронической. Вокруг нее возникает гиперплазия эпителия. Иногда в виде лепестков, покрывающих язву. Дно язвы может быть чистым, кровоточащим. Иногда покрыто фибринозным налетом. При исследовании биопсийного материала обнаруживается хроническое воспаление с явлениями гиперкератоза и погружного роста эпителия. После устранения травмы язва быстро заживает, оставляя после себя рубец, деформирующий переходную складку и затрудняющий в последующем создание замыкающего клапана.

## Slide 12
Травматические протезные стоматиты

## Slide 13
Помимо перечисленных отрицательных моментов воздействия съемного пластмассового протеза на подлежащую слизистую еще одним побочным действием является так называемый «парниковый эффект».
Выражается в нарушении терморегуляции слизистой оболочки протезного ложа. Механизм этого явления заключается в следующем. Базисные материалы акрилового ряда обладают малой теплопроводностью. По этой причине под протезом устанавливается более высокая температура, чем в полости рта, близкая к температуре тела человека. Возникает как бы термостат, в котором создаются условия для размножения бактериальной и грибковой микрофлоры. Токсины, высвобождаемые бактериями, являются причиной воспаления слизистой оболочки.
Клинический эффект проявляется разлитой или очаговой гиперемией (токсический бактериальный стоматит). Если на «парниковый» эффект наслоится плохой уход за протезами и полостью рта, слизистая оболочка протезного ложа попадает в еще более плохие условия.

## Slide 14
«Парниковый эффект» и термоизолирующее действие пластмассы

## Slide 15
«Парниковый» эффект связан с физическими свойствами материала протеза. Борьба с ним должна заключаться в подборе базисных материалов, обладающих большой теплопроводностью. Безопасны в этом отношении литые металлические базисы. Поскольку к их применению имеются противопоказания, следует искать пути снижения этого эффекта при пользовании пластмассовыми протезами. Для этого необходимо уменьшить площадь базиса, пользоваться протезом лишь днем, соблюдать гигиену полости рта, применять гигиенические полоскания.

## Slide 16
Токсическое действие

## Slide 17
Токсическое действие основных материалов связано с их соста­вом и свойствами (физическими, химическими, токсикологическими и др.). Входящие в состав пластмасс наполнители, которые служат для измерения механических и физических свойств, пластифика­торы (вещества повышающие пластичность при высоких температурах и упругости полимера), стабилизаторы (вещества, уменьшающие скорость старения полимера), красители — как в сочетании друг с другом, так и каждый в отдельности — могут обладать токсическим действи­ем, но главным токсикогенным фактором акриловых пластмасс является мономер.
В связи с этим в медицинском материаловедении разработан ряд методов – сополимеризация, пластификация, поперечная сшивка и др. – позволяющих направлено изменять не только физико-механические, химические, но и биологические свойства стоматологических материалов.

## Slide 18
Токсическое действие

## Slide 19
Токсичность полимеров для организма больного находится в прямой зависимости от массы материала (так, например, при изготовлении базиса съемного протеза из акриловых пластмасс расходуется примерно 1 г пластмассы на 1 искусственный зуб в протезе) и от пространственно-геометрической размеренности конструкции протеза из материала (в пределах коронковой части зуба- в случае одиночных искусственных коронок, в пределах дефекта зубного ряда или практически в пределах альвеолярной части при наличии съемных протезов). Имеет значение и на-рушение соотношения порошка и жидкости пластмассы, так как при этом также может увеличиваться токсическое действие материала.
Токсическое действие мономера проявляется себя и в случае проведения так называемой клинической перебазировки – когда для уточнения базиса пластмассового протеза или его границ врач использует приготовленную быстротвердеющую пластмассу ( типа «Протакрил-М и ее аналогов). Практически любая пластмасса в жидкотекучем состоянии при непосредственном контакте со слизистой оболочкой, как наиболее ранимой тканью, оказывает токсическое действие, клиническая выраженность которого зависит от времени, площади контакта, фазового состояния материала, состояния слизистой оболочки и др.

## Slide 20
Клиническими признаками стоматита токсико-химического генеза от действия акриловых базисных пластмасс являются: быстрое проявление симптомов жжения и сухости в пределах площади контакта (т.е. поражение ограничено протезным ложем) на фоне гиперемированной слизистой оболочки. Кроме местного непосредственного токсического действия пластмассы в организме человека могут наблюдаться такие изменения, как обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, диспептические явления, астенизация и др., которые следует рассматривать как общетоксическое действие материала.
Токсическое действие пластмассы в полости рта может проявить себя опосредованно через продукты метаболизма микроорганизмов, т.к. при этом нарушается равновесие микрофлоры полости рта из-за цитотоксического и цитолитического действия компонентов пластмассы, в частности мономера, на те или иные микроорганизмы. Усиление опосредованного токсического действия пластмассы на ткани и органы полости рта через нарушение биологического равновесия микрофлоры происходит и при термоизолирующем действии пластмассы (базиса съемного протеза).

## Slide 21
Рис. - Токсическое действие пластмассы в полости рта

## Slide 22
Токсическая реакция на акриловый протез возникает в случае нарушения режима полимеризации, когда содержание мономера значительно увеличено. При этом развивается быстрое и выраженное проявление интоксикации. Спустя 1-7 суток после наложения съемных протезов ощущается сильное жжение слизистых оболочек рта под протезом, жжение губ. Снятие протеза значительно уменьшает эти ощущения или они исчезают полностью. Больные жалуются на сухость, иногда гиперсаливацию. Выражены неврологические нарушения: головные боли, нарушение сна; возможны диспептические расстройства желудочно-кишечного тракта.
При осмотре полости рта отмечается гиперемия и отек слизистых оболочек под протезом, чаще верхней челюсти; сухость всех слизистых оболочек рта, иногда только под съемными протезами. Язык гиперемирован, сухой. Сосочки языка сглажены, атрофированы. Считают, что токсины нарушают функцию парасимпатических нервов, а также ткань слюнных желез, что приводит к изменению обмена гистамина и серотонина, калия, белка, следствием чего является гипосаливация. При гиперсаливации этих изменений обмена не отмечают

## Slide 23
Диагностика
Мономер является сильным токсином и уже через 2 часа ношения акрилового протеза отмечается изменение в картине крови: лейкоцитоз, уменьшение количества эритроцитов, увеличение скорости оседания эритроцитов. Клинически при этом отмечаюстя явления анемии: жжение слизистой оболочки под протезов, общее недомогание, усталость, сонливость и др.
Пластмассовые протезы по своей природе электронейтральны, поэтому активных электрохимических процессов не возникает. Микроэлементы слюны, желудочного сока и крови не изменены, без изменения белок слюны и активность ферментов слизистой оболочки.

## Slide 24
Термоизолирующее действие протеза зависит от структурных свойств и линейно-объемных параметров базиса протеза. При этом, кроме нарушений аэрации слизистой оболочки, меняется термо-рецепторное восприятие, например, холодной или горячей пищи.
Повышение температуры под пластмассой базиса протеза способствует разрыхлению, мацерации слизистой оболочки протезного ложа, увеличению проницаемости сосудистой стенки.
Термоизолирующее действие пластмассы провоцирует появление и усиливает аллергические реакции организма.
Нарушение тактильной, температурной чувствительности и вкуса

## Slide 25
Аллергическое действие. Аллергеном принято считать вещество белковой природы, вызывающее развитие аллергической реакции. Если внедрение в организм вещества приводит к развитию аллергической реакции, то его называют аллергеном, если к развитию иммунной реакции к антигеном. Однако аллергические реакции могут вызывать вещества не только антигенной природы, но и вещества, не обладающие этими свойствами.
Аллергия (греч. allos — другой и ergon — действие) — измененная чувствительность или реактивность организма к повторным воздействиям на него микробов, чужеродных и собственных трансформированных белков.

## Slide 26
К ним относятся многие микромолекулярные соединения, например лекарственные препараты, простые химические вещества (хром, никель и др.), а также более сложные продукты небелковой природы (мономер). Эти вещества называют гаптенами. При попадании в организм они не включают иммунных механизмов, а становятся антигенами только после соединения с белками тканей организма. При этом образуются так называемые конъюгированные (или комплексные) антигены, которые сенсибилизируют организм.
Рис. 1 - Аллергическое действие

## Slide 27
Сенсибилизация — это повышение чувствительности организма к антигенам экзогенного или эндогенного происхождения.
При повторном поступлении в организм эти гаптены (аллергены) часто могут соединяться с образовавшимися антителами и/или сенсибилизированными лимфоцитами уже самостоятельно, без предварительного связывания с белками. Роль гаптена может выполнять иногда не все химическое вещество, а определенная его часть, группировка.
Одинаковые группировки могут находиться в составе различных химических веществ.
Поэтому при сенсибилизации к одному химическому веществу возможны аллергические реакции и на другие химические вещества, имеющие аналогичные группировки.
Проявлением аллергической реакции на основные стоматологические материалы являются стоматиты, которые относят к группе контактных, так как проникновение гаптенов (остаточного мономера, металлов) обусловлено контактом со слизистой оболочкой полости рта. При этом очаг поражения находится в проекции границ протеза.

## Slide 28
Аллергический стоматит при пользовании протезами отмечается у лиц, пользующихся протезами, а также работающих с материалами, из которых протезы изготовлены. Эти материалы не имеют белковой природы, следовательно, не могут являться антигенами, но они приобретают эти свойства, когда соединяются с белками тканей организма. Аллергические реакции при пользовании протезами известны очень давно. Отек Квинке, крапивницу и стоматиты наблюдали еще в то время, когда базисным материалом при протезировании служил каучук. Учащение реактивных аллергических проявлений замечено в связи с широким использованием акриловых пластмасс в качестве базисного материала. Возможно, определенную роль играют добавки в виде красителей, наполнителей и др.

## Slide 29
По характеру проявлений аллергических реакций можно выделить контактную аллергию, которая проявляется в местах соприкосновения базиса протеза с тканями полости рта (протезное ложе), и аллергические реакции со стороны других систем организма.
Аллергический стоматит

## Slide 30
При аллергическом стоматите на акриловую пластмассу больные жалуются на невозможность или затрудненное пользование съемными протезами вследствие постоянного чувства жжения в области слизистой оболочки протезного ложа. Чувство жжения больше выражено на верхней челюсти, чем на нижней, что связано, по-видимому, с буферными свойствами слизистой оболочки протезного поля верхней челюсти. Иногда присоединяются жжение языка, слизистых оболочек альвеолярных отростков, щек, губ. Больные жалуются на сухость во рту. Слюна вязкая, «пенистая», «клейкая». Гипосаливация затрудняет пользование протезом и усугубляет клиническую картину аллергического состояния. Снятие протеза, как правило, устраняет субъективные ощущения. Часто субъективные ощущения превалируют над объективной картиной заболевания.
Характерная жалоба больных - отек слизистых оболочек щек, языка, губ, мягкого неба и глотки. Вследствие отека затруднено глотание, иногда, язык не умещается во рту, «мешает», больные прикусывают щеки, язык.

## Slide 31
Токсический (бактериальный) стоматит вызывается токсинами бактериального происхождения. Последние появляются при низкой гигиене полости рта и плохом уходе за протезами. При этом в полости рта создаются условия к росту микрофлоры. Она не только увеличивается количественно, но и изменяется ее качественный состав – в полости рта увеличивается количество грибковых микроорганизмов. Бактериальные токсины являются продуктами жизнедеятельности бактерий, а так же их гибели.

## Slide 32
Дифференциальная диагностика поражений слизистой оболочки полости рта от базисных материалов и проявлений общих заболеваний полости рта
Аллергический стоматит на металлические протезы следует дифференцировать от:
глоссалгии желудочно-кишечного генеза;
кандидомикоза;
заболеваний эндокринной системы;
климакса;
симптомами болезни крови;
хронических заболеваний слизистых оболочек (красный плоский лишая, лейкоплакия);
синдром Костена;
гальваноза.

## Slide 33
При глоссалгия желудочно-кишечного генеза жжение языка, как правило, проходит во время еды. Усиление жжения или появление жжения впервые больные связывают с обострениями патологии ЖКТ.
При аллергии на металлические протезы жжение постоянное, усиливается к вечеру, ночью, появляется после 10-15 лет ношения металлического протеи. Спектральный анализ слюны при аллергии выявляет изменение качественного состава (свинец, олово, титан и др.) и количественного содержания гантенов никеля, кобальта, хрема. При аллергии всегда положительные кожные скарификационно-тиленочные тесты, при гальванозе чаще всего отрицательные.
При гальванозе не изменена картина крови.
Симптом жжения без видимых изменений слизистой оболочки не является типичным для аллергического заболевания. Он встречается чаще у женщин в период менопаузы. В подобных случаях тесты на аллергию остаются отрицательными, а применение других протезных материалов не даст эффекта.

## Slide 34
Сходные с аллергией симптомы бывают при других патологических состояниях, как, например, при авитаминозах.
Чувство «жжения в полости рта» может возникать при сахарном диабете, анемиях, особенно пернициозной, атеросклерозе язычной артерии, интоксикациях, например, солями тяжелых металлов, заболеваниях ЖКТ и др. Так, при заболеваниях сердечно-сосудистойсистемы в тканях полости рта нарушается микроциркуляция, снижаются окислительно-восстановительные реакции, развиваются явления гипоксии, в тканях накапливаются продукта метаболизма, у больных субъективно отмечаются чувство жжения, явления парестезии, давления, распирания слизистой оболочки. Характерна отечность всей слизистой оболочки протезного ложа. Нередко отмечается жжение языка, сочетающееся с атрофией нитевидных сосочков и истончением эпителия языка.
У больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки при хроническом течении заболевания нередко отмечается гипосаливация, что способствует непереносимости зубных протезов. При заболеваниях ЖКТ наиболее характерны следующие жалобы:жжение, парестезии слизистой оболочки, особенно языка, гипер- игипосаливация. При синдроме Крона (хронический стенозирующий язвенный илеит) на слизистой оболочке полости рта обнаруживаются афты, которые могут глубоко рубцеваться, иногда развивается фибриноидное набухание сосудистых стенок, вплоть до некроза.

## Slide 35
У больных сахарным диабетом отмечаются жалобы на сухость во рту, снижение вкусовой чувствительности, быстрое развитие декубитальных язв при травмировании протезом.
При тиреотоксикозе выявляются жжение слизистой оболочки, снижение вкусовой чувствительности, глоссит.
Один из симптомов непереносимости акрилатов – «сухость слизистой оболочки протезного ложа», может наблюдаться при микседеме, недостаточности половых желез, при инфекционных заболеваниях, применении медикаментов, угнетающих функцию парасимпатической нервной системы, при угнетении ЦНС, синдромах ксеростомии и др.
Рис. – Декубитальная язва

## Slide 36
Аллергическая реакция
на материалы
Аллергическое воспаление, протекающее по типу контактного стоматита, проявляется на слизистой оболочке языка, губ, щек, альвеолярных отростков и особенно не небе. Оно соответствует зонам соприкосновения протеза со слизистыми оболочками.

## Slide 37
Реакция организма на использование металлов в протезировании
В настоящее время с целью ортопедического лечения используют самые различные сплавы металлов, в состав которых входят хром, железо, никель, титан, марганец, кобальт, цинк, серебро, золото, бериллий и др. (около 20 металлов).
Естественно, что степень воздействия металла как материала для зубных протезов зависит от многих факторов, среди которых существенное значение имеет технология и, соответственно, технологическая дисциплина.
Так, например, сильный или длительный разогрев металла ведет к образованию вдоль границ структурных зерен оксидов, неправильной выбор формовочной массы влечет за собой сернистое загрязнение литья и т.д.
Увеличение содержания примесей элементов ( никель, хром, железо, медь, марганец) в слюне при этом создает все предпосылки для развития аллергических, токсических и др. заболеваний (гингивиты, лейкоплакия, красный плоский лишай, глоссалгия).

## Slide 38
Сплавы металлов, находящиеся в полости рта в виде зубных протезов, постоянно омываются слюной, которая выполняет роль электролита. Происходящие при этом электрохимические процессы (коррозия) сопровождаются избытком водородных ионов, т. е. повышенной кислотностью.
Это проявляется и подтверждается клинически. У пациентов, имеющих зубные протезы из КХС или нержавеющей стали, появляется чувство жжения, которое переходит в отек слизистой оболочки щек, языка, губ, мягкого нёба и глотки с нарушением всех видов чувствительности.
Изменения в полости рта сопровождаются эмоциональной лабильностью, раздражительностью, канцерофобией, бессонницей и т. д. Если у больного имеется системное заболевание, то, как правило, в это время наступает его обострение, поэтому весь комплекс симптомов, предъявляемых больным после наложения металллических протезов, представляет большие диагностические трудности выяснения природы стоматита. Порой трудно определить генез — токсический или аллергический.
Наибольшую ценность при диагностике аллергических стоматитов, обусловленных зубными протезами из металлов и полимеров, представляет сочетание различных методов исследования: полноценность сбора анамнеза (стоматологического и аллергологического), проведение различных экспозиционно-провокационных проб, кожных проб на гаптены (кобальт, хром, никель), клинические анализы крови, исследования слюны.

## Slide 39
При наличии во рту металлических включений возможны три основных вида патологического воздействия на организм человека: химико-токсическое, электрогальваническое (повреждающее действие гальванического тока) и аллергическое.
Непереносимость электрогальванической природы – патологический симптомокомплекс, характерный для непереносимости электрогальванической природы.
Выражается следующими признаками:
металлическим привкусом; вкусом соли, горечи, кислоты ( особенно после приема кислой пищи);
парестезией слизистой оболочки полости рта;
глоссoдинией, глоссалгией; гипо- или гиперсаливацией;
чувством «прохождения тока» при введении металлических предметов в рот;
развитием воспаления слизистой рта;
гиперкератозом в виде красного плоского лишая или лейкоплакии.

## Slide 40
У больных с жалобами на явление гальваноза прежде всего определяют электрические характеристики электрохимических процессов между разнородными металлами.
Наряду с клиническими методами обследования особое значение приобретают специальные методы:
измерение величин потенциалов металлических включений полости рта;
измерение силы тока между металлическими зубными протезами, определение рН слюны;
определение качественного состава и количественного содержания микроэлементов слюны, как показателя выраженности электрохимических реакций.
Приборами, которыми пользуются для измерения различных параметров гальванического элемента полости рта, являются: лабораторный pH-метр милливольметр pH-340, микроамперметр М-24, потенциометры типа ПП-63, УПИП-601.
За норму приняты показатели микротоков, возникающих между золотыми мостовидными протезами у практически здоровых лиц: они составляют от 1 до 3 мкА (до 50 мВ). При гальванозе сила тока увеличивается. В некоторых случаях заметное улучшение состояния слизистой оболочки наблюдалось после удаления из полости рта металлических включений с высоким (более 100 мВ) потенциалом.
Кожные пробы никель, хром, кобальт при гальванозе отрицательны. Определение наличия микроэлементов в слюне проводят методом спектрального анализа. Используют кварцевый спектрограф ИСП-28.

## Slide 41
Электрогальванический синдром

## Slide 42
Химико-токсический стоматит при воздействии металлов
Это заболевание обусловлено действием «тяжелых» металлов, поступающих в слюну в результате электрохимических процессов между металлическими протезами. Для проявления токсического действия металлов в полости рта необходим контакт их со слизистыми оболочками, при этом металлы связываются с оболочками клеток, интимы капилляров, нарушая проницаемость последних. Нарушение проницаемости приводит перераспределению металла, проникновению его в цитоплазму. Металлы, вымываемые из металлических протезов в результате электрохимических реакций (коррозия металла), взаимодействуют также с различными органическими молекулами, в частности, с ферментами. При этом происходит блокирование функционально активных групп белков- ферментов, и металлы оказывают стимулирующее или угнетающее влияние на них. Больные жалуются на жжение языка, привкус кислоты, гиперсаливацию (реже сухость), явления парестезии, нарушение общего статуса, желудочно-кишечные поражения. Степень выраженности жжения языка различна у разных больных, она зависит от количества металлических протезов во рту, длительности пользования. Больные жалуются на гиперсаливацию, спустя 1-7 дней после фиксации мостовидных протезов из нержавеющей стали, золота 900 пробы.

## Slide 43
Диагностика
У больных с токсической реакцией на металлические протезы обнаружены резкие сдвиги минерального состава слюны по сравнению с нормой. Резко возрастает содержание железа, никеля, меди,серебра, хрома. Микроэлементы, поступающие в слюну и металлических протезов, через желудочно-кишечный тракт заглатываются, всасываются поступают в печень-депо. При этом отмечаются обострения заболеваний печени, гастритов, язвенной болезни. Металлические зубные протезы оказывают ингибирующее влияние на содержание пепсиногена в желудочном соке. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и токсическом стоматите в желудочном соке, крови достоверно увеличено содержание марганца, меди, свинца, никеля, в моче - железа, меди.

## Slide 44
Диагностика
При токсическом стоматите на металлические протезы в крови содержание лейкоцитов (лейкоцитоз),эритроцитов (эритропения), увеличивается скорость оседания эритроцитов. Выраженные изменения биохимических показателей отмечены в слюне. Увеличивается активность щелочной фосфатазы, кислой, щелочной протеиназы, уменьшается лактатдегидрогеназы и трансаминазы. Белок в слюне увеличен.

## Slide 45
Аллергенами, вызывающими аллергические реакции на металл, являются гантены никель, хром, кобальт и др., приобретающие свойства аллергенов в результате конъюгации с белками. Попадание в организм антигена вызывает его сенсибилизацию.
Аллергия на металлы возникает через 5-8 лет после повторного протезирования. У пациентов отмечается жжение слизистых оболочек и языка и их отек, сухость во рту.
Объективно: разлитая гиперемия всех слизистых оболочек полости рта, на которых часто наблюдаются эрозии; отек слизистых оболочек губ, щек, языка; петехиальные кровоизлияния на слизистой мягкого неба; тягучая или пенистая слюна. Аллергический стоматит может сопровождаться функциональными нарушениями со стороны нервной системы: раздражительностью, эмоциональной лабильностью, канцерофобией, прозопaлгией, обострением бессонницы, хронических холециститов, гастритов, колитов.

## Slide 46
Рис.- Аллергия на металл в полости рта

## Slide 47
Аллергическая реакция на металл

## Slide 48
Диагностика аллергической гиперчувствительности организма к составным частям металлических зубных протезов значительно затруднена. Это связано с тем, что тесты эмилинации (введения) и экспозиции (удаления) протезов не могут выполняться, так как несъемные зубные протезы удаляются только с их разрушением.
Выполняются следующие накожные эпикутантные (аппликационные) аллергологические пробы:
Капельные;
Скарификационные;
Компрессионные.
При клиническом анализе крови выявляются лейкопения, лимфоцитоз, уменьшение количества сегментоядерных лейкоцитов.

## Slide 49
Естественно, что организм человека адекватно реагирует на «агрессивное» воздействие основных материалов развитием различных компенсаторно-приспособительных реакций и механизмов, направленных в конечном счете на восстановление нарушенного равновесия.
Поскольку влияние основных материалов можно рассматривать на различных уровнях, то и происходящие изменения (ответные реакции) также нужно изучать на тканевом, клеточном, органном, системном и организменном уровнях.
Изучение этих изменений детально рассматривается в курсе аллергологии, токсикологии, внутренних болезней и других специальностей. Поэтому для ортопедической стоматологии наиболее существенным является рассмотрение вопроса о действии организма человека на физико-механические, химические свойства основных материалов, определяющих их долговечность в конструкции протеза, на динамику изменения этих свойств и на их клинические проявления.
Биологическое воздействие организма человека на материал

## Slide 50
Биологическое воздействие организма человека на материал

## Slide 51
Влияние организма человека на протетические материалы.
Условно это влияние можно определять с позиций организма как единого целого и жевательного аппарата как части организма, т. е. как его непосредственное действие. Опосредованное действие организма на основные стоматологические материалы проявляется через микрофлору полости рта.
Протетические материалы испытывают механическое воздействие при жевании. Это, как правило, нагрузки на сжатие, изгиб, растяжение и удар. Соответственно фазам жевательных движений протез подвергается большому количеству циклических знакопеременных нагрузок, быстро меняющихся как во времени, так силе и направлению.

## Slide 52
Следует отметить также биологическое воздействие организма человека на материалы.
Факторами, влияющими на процесс биодеструкции и старения стоматологических материалов, является :
воздействие биологических сред (в первую очередь слюны),
влияние кислорода воздуха,
пищевых продуктов (химическое воздействие),
перепадов температур (физическое воздействие) и пр.

## Slide 53
Таким образом, следует отметить, что многие стоматологические материалы могут оказывать механическое, токсическое или аллергическое воздействие на человеческий организм.
В свою очередь, введенные в полость рта протетические пломбировочные материалы подвергаются механическому, биологическому (в основном ферментативному), физическому и химическому влиянию.
Особенности этого взаимодействия должны хорошо знать стоматологи и зубные техники, чтобы предупреждать или уменьшать их проявления.

## Slide 54
Благодарю за внимание!
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ